## Slide 1
阶段性工作汇报｜两轮描述符筛选
高分不难，难的是知道它为什么高
找到一个高分描述符并不难。
难的是确认它反映的是材料结构。
本次汇报关注三个材料问题：
不同体系中是否仍然成立？
拿掉体系差异后是否仍然同向？
名字、公式和实际计算是否一致？
一个高相关，可能混进三种来源
材料体系差异
测量口径差异
CIF 写法差异
高相关 ≠ 结构规律
材料筛选中的问题，推动了两轮方法的差别
01 / 13
Notes: 今天我不先报一个最高相关系数，因为找到高分并不是这项工作的难点。真正困难的是确认这个高分反映了材料结构本身，而不是材料体系、测量口径或者晶体文件写法。第二轮的目标因此不只是继续找高分，而是逐步排除会制造假象的来源。

## Slide 2
01｜第一轮数据
第一轮数据集现在是什么情况？
第一轮正式数据口径
103
条材料记录
对应 103 个 CIF 结构文件
第一轮筛选已在这套数据上完整运行
这套数据能支持什么？
可以做探索
比较不同结构量与室温钠离子电导率的关系
观察哪些结构方向值得继续研究
还不能直接下结论
样本量有限，跨文献测量口径也不完全一致
本次重点是方法升级，不报告第二轮最终候选
下一步要问的不是“还能不能继续算”，而是“算出来能不能相信”
正文｜先说清楚第一轮结果所处的数据边界
02 / 13
Notes: 第一轮正式分析的是 103 条材料记录和 103 个对应的 CIF，流程已经从结构计算跑到候选比较、重复抽样和分组检查。它足够支持方法探索，但跨文献的 total/bulk、晶界、致密度、温度和测试方法并不完全统一，所以第一轮结果更适合作为候选方向，而不是最终材料规律。第二轮扩大数据集上的最终搜索结果目前还没有形成。

## Slide 3
02｜第一轮方法
第一轮怎样把结构量变成候选？
第一轮不是一个单独算法，而是几个环节接力回答不同问题。
输入
CIF
结构文件
电导率
目标值
一
构造结构量
把结构变成数字
键长、畸变、
Na 网络、浓度等
回答：看哪些量？
二
先做单项比较
看是否同向
相关性比较
简单预测复核
回答：有没有关系？
三
尝试组合
看两个因素一起时
是否更有解释力
加、减、乘、除等形式
回答：能否互补？
四
反复换样本
看结果是否偶然
重复抽取材料
重新观察排名
回答：稳不稳定？
五
按类别留出
换一个体系
还能不能成立？
留出一个材料类别
回答：能否迁移？
第一轮把“找候选、做比较、看稳定、看迁移”串成了可以运行的探索流程
但这些环节使用的是同一批历史数据，仍需要第二轮重新检查
正文｜每个环节回答一个不同的材料问题
03 / 13
Notes: 第一轮不是一个单独算法直接给出答案，而是几个环节各有分工：结构计算把 CIF 变成局域配位、Na 网络、骨架和组成等可比较的量；单项比较和简单预测先看这些量是否与电导率同向；组合环节检查不同结构信息能否互补；反复换样本检查结果是否依赖偶然材料；按材料类别留出则是对迁移性的初步检查。这样做的价值，是先建立从结构到候选的完整路径。

## Slide 4
03｜第二轮为什么改变
第二轮如何回应两个材料学问题？
两个问题都在问：这个信息到底来自哪里？
问题一｜描述符会不会重复？
第二轮按信息来源逐层检查，而不是只看相关系数。
第一层：同名是否调用同一个计算
能直接排除精确别名，避免一个量换个名字重复进入。
第二层：是否共享同一段结构信息
先标记共同来源，再看它们是否真的数值相近。
第三层：新数据中是否高度相关
这一步还没有自动完成，不能说已经完全去重。
问题二｜CIF中的占位就是空位吗？
第二轮把“文件里看到的占位”与“真正能迁移的空位”分开。
第一层：晶体文件中的占位
能告诉我们文件怎样记录结构，但不保证是有效迁移空位。
第二层：框架中的几何空腔
可以筛出“可能放得下钠”的位置二代还未自动接入完整程序
第三层：能量与动态验证
需要能量或动态验证，属于下一步更强证据。
第二轮先审查信息来源，再让结构量进入比较
正文｜两个问题合并为两条证据检查路线
04 / 13
Notes: 描述符重复和空位识别看似不同，实际上都在追问信息来源。对描述符，第二轮先查是否是同一个计算，再查是否共享结构输入，最后用新数据看数值是否高度相似；对空位，则把证据分成文件占位、几何空腔、能量或动态验证三层。当前程序可以先筛出可能的几何位置，但完整的高层验证尚未自动接入，所以要把线索和结论分开。

## Slide 5
04｜第二轮第一步
先把体系差异拿掉，再比较结构量
如果某个结构量只是告诉我们“它属于哪一类材料”，它就不能被当成迁移规律。
全样本混在一起
硫化物整体电导率较高
某个结构量也整体较高
看起来相关，可能只是类别标签
这不是我们真正想找的结构规律
第二轮先在体系内部比较
NASICON
硫化物
卤化物
分别看每一类材料内部，结构量高低
是否仍与电导率高低同向。
最后汇总剩余趋势
先去掉“属于哪一类”的整体起点
再看不能由类别解释的部分
这样得到的相关性更接近
“结构量本身是否有用”
这一步能解决：
材料类别起点不同造成的假相关。
仍未解决：致密度、烧结条件、测试方法以及 total / bulk 的测量口径差异。
正文｜先比较同一体系内部，再汇总跨体系仍然存在的趋势
05 / 13
Notes: 如果硫化物整体电导率较高，而某个结构量也整体较高，把所有材料混在一起就可能得到假相关。第二轮先在 NASICON、硫化物和卤化物内部比较，再扣除各体系共同的整体起点，最后看剩余的排序是否仍然同向。这个步骤能减少体系身份的影响，但不能自动消除致密度、烧结条件和测试方法的差异。

## Slide 6
05｜第二轮组合方式
第二轮怎样组合描述符？
差别不在于“试得更多”，而在于“先规定什么样的组合有材料意义”。
第一轮：先列出很多公式
结构量先混合起来
再统一比较谁的分数高
最后留下看起来最好的组合
优点：能快速找到研究方向
风险：同一信息可能重复，公式也可能难以解释
第二轮：先按材料意义分组
局域配位、Na 网络、骨架、组成等
每类选能代表不同作用的结构量
只允许物理解释和单位都说得通的加乘除
优势：候选更少、更容易解释、更少重复信息
仍需验证：选择过程本身会不会让分数偏乐观
第二轮实际怎样做：
每次换一半材料
重新挑选少量代表
看哪些结构量反复出现
而不是只出现一次
再做允许的组合
检查材料解释和单位
只把靠前者交给复查
当前仍属于探索性结果
正文｜第二轮先限制候选的材料含义，再比较分数
06 / 13
Notes: 第一轮先产生较多表达式，再按分数排序，优点是探索快，风险是同一结构信息可能被重复使用，公式也可能难以解释。第二轮先按局域配位、Na 网络、骨架或组成等材料角色分组，每类选代表量，只保留含义清楚、量纲自洽的组合，并且每次换一半材料重新筛选。这样候选更少、重复信息更少、材料解释更清楚，但仍属于探索性筛选。

## Slide 7
06｜阶段性边界
目前能说到哪一步？
第二轮的筛选框架已经建立，但现在汇报的是“方法和边界”，不是“最终候选”。
已经能做
先在同一材料体系内部比较
换一批材料重新挑候选
按材料意义组合结构量
方法骨架已具备
正在补
逐个核对结构量的定义
识别同一信息的不同名字
把审计检查接入正式流程
证据链还在补齐
现在还不能说
第二轮已经找到最终候选
某个结构量在新数据上已被确认
可以预测完全没见过的材料体系
新数据和跨体系验证仍需完成
第二轮当前的成果，是把“什么时候可以相信”说清楚
正文结束｜下面进入精确口径与可能的追问
07 / 13
Notes: 现在已经能在材料体系内部比较结构量与电导率的排序，反复换一半材料观察候选稳定性，并按材料角色限制组合。正在补齐的是描述符公式、单位、来源、等价写法和数值相关的核对。现在还不能说第二轮已经找到最终候选，也不能说高分一定能解释完全没见过的新体系，更不能把 CIF 占位直接等同于真实 Na 空位。

## Slide 8
Q1｜数据口径
第一轮到底是 103 条，还是 84 条？
第一轮正式主数据
103
条材料记录
与 103 个 CIF 一一对应
第一轮筛选结果使用这一口径
第二代目录中的历史缓存
84
行旧输入 / 特征缓存
不是第一轮主数据，也不是新扩充数据集
不能用来替代正式运行口径
两个数字来自不同文件角色，不能直接相加或互换
Q&A附录｜先确认样本口径，再解释任何结果
08 / 13
Notes: 第一轮正式口径是主表 103 条记录和 103 个 CIF。`automat-naconductor/data/` 里的 84 条原始输入和 84 条特征缓存属于旧目录中的历史输入，不能替代第一轮正式数据，也不能当作扩大后的第二轮最终数据。准确说法是第二轮尚无扩大数据集上的最终搜索结果。

## Slide 9
Q2｜公式口径
A2 和 NaNa 为什么不能跨代对应？
同名不代表同一个物理量：公式、单位、聚合方式和数据依赖都要核对。
描述符
第一代
第二代
不能直接对应
A2
全结构最长 Na–X 键长 ÷（有效 Na 半径 + 有效阴离子半径）无量纲；取全结构最大值
a2_max_dist：每个 Na 位点最长 Na–X 键长的均值单位 Å；无目标键长分母
单位不同分母不同聚合方式不同
描述符
第一代
第二代
不能直接对应
NaNa
两个网络量在整批样本中先做百分位秩，再取均值同一结构会随同批材料改变
最大连通分量占比 × min(平均邻居数/8, 1) × (估计维度+1)/4单结构近似
第一代依赖数据集第二代是另一套单结构公式
旧相关性不能直接贴到新变量名上，必须重新实现、重新检验。
Q&A附录｜公式、单位和数据依赖必须同时核对
09 / 13
Notes: 第一代 A2 是全结构最长 Na–X 键长除以有效 Na 半径与有效阴离子半径之和，取全结构最大值；第二代 `a2_max_dist` 是每个 Na 位点最长键长的均值，没有目标键长分母。第一代 NaNa 依赖整批样本的百分位秩，第二代 `nana_composite` 是另一套单结构近似，因此两个版本不能按名称直接对应，旧相关性也不能直接搬到新变量。

## Slide 10
Q3｜数字口径
0.793 和 41→38 分别代表什么？
第一代历史模型性能
0.793
交叉验证 Spearman
输入：A2 + NaNa + SoftBV / Zeo++
仅 A2 + NaNa 网络量：0.755
不是 A2×NaNa 单一描述符的相关性
代码入口状态
41 → 38
注册入口 → 可搜索入口
去掉一个兼容别名
去掉两个当前不可用入口
实际排序还会受有效覆盖率影响
不是第二轮已经得到的结果数量
一个回答“旧模型表现怎样”，一个回答“代码入口多少”
都不回答“第二轮发现了什么”
Q&A附录｜数字必须和对象、阶段一起陈述
10 / 13
Notes: 0.793 是第一代 ExtraTrees 使用 A2、NaNa、SoftBV 和 Zeo++ 基线后的交叉验证 Spearman，是模型预测性能，不是 `A2×NaNa` 单一描述符的相关系数；只用 A2 与 NaNa 网络量时历史值为 0.755。41→38 表示注册入口中去掉一个兼容别名和两个当前不可用入口后，剩下可进入搜索的数量，实际比较还会受到数据覆盖率影响。

## Slide 11
Q4｜执行范围
主程序实际执行到哪一步？
一键主程序｜当前执行 Stage 0–4
下面每一步的结果，作为下一步的输入
Stage 0
把结构算成表
计算描述符
统计每列能覆盖多少材料
得到：可分析的表格
Stage 1
先找有用的量
先做原始比较
再做体系内部比较
得到：候选结构量
Stage 2
换材料再挑一次
每次抽取一半材料
重新挑少量代表
得到：更稳定的代表
Stage 3
有意义地组合
限制结构类别
检查运算和单位
得到：短组合清单
Stage 4
只复查靠前组合
按材料体系分别检查
目前属于探索性复查
得到：待验证证据
需要单独运行
数据校验、室温值选择
不会自动并入上面五步
数据能不能入场
validate_raw.py
registry integrity gate
室温值怎样选
select_rt.py
写法改变会不会影响结果
descriptor_invariance_probe.py
数值能不能追溯
descriptor_fingerprint.py
Q&A附录｜主程序和审计工具的边界要分开说
11 / 13
Notes: 当前主程序按五步运行：计算描述符并形成覆盖率表，计算原始和扣除体系差异后的排序相关，反复抽取一半材料做稳定性选择，搜索受类别与量纲约束的二元或三元组合，再对靠前组合做分体系小样本检查。数据字段校验、室温值选择、等价 CIF 写法探针、数值指纹和注册表检查是独立工具，目前不是每次主程序运行都会自动调用的步骤。

## Slide 12
Q5｜证据边界
为什么现在还只能叫探索性证据？
越往上，越接近“可以外推到没见过的材料”
完全没见过的体系
选择后会不会过于乐观
对靠前组合做体系内复查
先扣除体系整体起点再比较
精确口径：线性残差的排序相关
还缺 2｜真正的跨体系检验
当前不能宣称可以预测一个完全未见的材料体系。
还缺 1｜挑选过以后再检验，分数可能偏高
主检验的 p 值偏小，尝试过多少候选还没有完整计入。
已有｜对排名靠前的组合做分体系复查
样本太少的体系不报告，避免把离散值当成证据。
已有｜先把体系类别能够解释的部分拿掉
再比较结构量和电导率的剩余排序是否同向。
所以：已有检查能减少误判，但还没有闭合证据链。
Q&A附录｜“稳定”不等于“可以外推”
12 / 13
Notes: 当前主量是线性残差的排序相关：先扣除体系控制项能够解释的部分，再比较两组残差的排序，它不是标准定义下的偏 Spearman。主检验的显著性、多重比较和真正留出一个体系的外推仍需补齐；占位探针检验的是等价 CIF 写法是否改变描述符，也不能直接证明真实 Na 空位识别的准确率。因此现阶段的高分只能作为继续验证的线索。

## Slide 13
Q6｜下一步验证
下一步怎样验证才够？
低成本线索先缩小范围，再用更强证据验证材料含义
冗余：是不是同一信息？
新数据中高度相似
共同结构输入
同名同函数
保留一个代表量
空位：真的能帮助迁移吗？
少量 DFT / AIMD 动态验证
键价或能量是否合适
几何上是否有空腔
CIF 中是否记录占位
正式运行前的三道门
01
修正主检验的 p 值
02
自动识别重复信息
03
真正留出一个体系
当前缺口：几何空腔程序尚未自动接入能量入口还需要外部程序
这里只画路线，不表示能力已经完成。
低成本线索不是结论；跨层验证之后，候选才进入材料机制解释
第二轮让每个“强相关”都说清：证据来自哪一层，还缺哪一层
Q&A附录｜下一步优先补证据链，而不是继续堆候选
13 / 13
Notes: 下一步先排除精确别名，再检查共同结构输入，最后在新数据中识别数值相关簇；空位则从几何候选走向键价或能量筛选，再用少量 DFT/AIMD 做动态验证。还需要修正主检验显著性、实现相关簇选择并补回真正的体系外推。当前没有可直接运行的 Zeo++ 后端，BVSE 入口也没有有效输出，所以这是一条待完成的证据路线，不是已经完成的能力。