## Slide 1
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
这次要解决的不是“谁的相关性最强”
找到一个高分描述符不难。
难的是确认它反映的是材料结构，
而不是材料体系、数据记录方式或 CIF
CIF：晶体结构文件，记录原子种类与坐标的标准格式
本次汇报关注三个材料问题
① 在 NASICON、硫化物和卤化物里，找到与室温 Na 离子电导率稳定相关的结构量
② 去掉“材料属于哪一类”的影响后，相关性是否还在
③ 描述符的名字、公式和实际算出的数是否一致
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
01 / 12
Notes: 今天不是来宣布我们又找到了一个更高的相关系数。第一轮筛选已经告诉我们，光把候选量按分数排队，很容易得到漂亮的结果。但上次老师现场问的两个问题，一个问描述符会不会重复，一个问空位能不能只靠结构文件找准，其实都在追问同一件事：这个高分到底是不是材料本身的规律？
所以第二代算法不再只负责找高分，还要负责不断排除那些可能让我们误判的来源。要理解为什么算法要重写，先说清楚第一轮做了什么、跑完以后发现了什么问题。
这一页给三个目标：第一，在钠超离子导体、硫化物和卤化物里，找到与室温钠离子电导率稳定相关的结构量；第二，判断这个相关性在扣掉“材料属于哪一类”的影响之后还在不在；第三，确认每个描述符的名字、公式和实际算出来的数值说的是同一个物理量。
CIF 是晶体结构文件，记录原子种类和坐标的标准格式。NASICON 是钠超离子导体这一类材料的英文缩写，后面就直接说 NASICON 了。

## Slide 2
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
第一轮做了什么，跑完以后发现了什么问题
第一轮流程（跑通可批量比较的筛选框架）
数据集
CIF + 电导率记录
提取结构量
键长、畸变、连通网络
叠加现成工具
SoftBV、Zeo++
35 候选量
看排序是否一致
重复抽样 + 留一类
看稳定、看迁移
SoftBV：用键价模型估算离子迁移路径；Zeo++：用几何方法找离子通道
跑完以后暴露的五个问题
问题
具体表现
一
全样本混在一起比
只要能区分 NASICON / 卤化物，全样本就自动跟电导率“强相关”
二
三
候选和评价同批数据
35 候选 + 七千多符号组合全在同一样本上挑和打分，没有独立验证
四
外推描述符是否可靠
通过LOFO，LOAO的手段计算描述符在不同体系，不同阴离子场景下的相关性，种类太少有过拟合风险
五
空位只靠 CIF 占位
只记被精修或建模写出来的位点，没写的不算，混合价无序也看不清
这五个问题只靠扩充数据集解决不了，需要添加新的筛选规则
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
02 / 12
描述符依靠精确CIF构建
很难从材料设计上给出可靠指导
Notes: 第一轮的思路很直接：从结构里提取能解释离子迁移的量，看它们和电导率排序一不一致，再重复抽样看稳不稳。以当时的目标看，这套流程是合理的，它帮我们建起了可运行的筛选框架。
具体说，数据集里有晶体结构文件和对应的电导率记录。从每个结构里提取钠的键长、配位多面体的畸变程度、钠位点之间的连通网络，再叠加上两套现成工具的结果：用键价模型估算离子迁移路径的方法 SoftBV，和用几何方法找离子通道的程序 Zeo++。凑出 35 个候选量，看它们和电导率的排序是否一致。为了确认排名不是碰巧，重复抽样 200 次看排名稳不稳，还试着把一类材料整个留出来，看结论能不能迁移到没参与挑选的类别上。
但跑完以后发现五个问题。第一，全样本混在一起比，NASICON 本来电导率就高，一个只要能认出这是 NASICON 的量，全样本就会给它高分，但那不是结构规律。第二，测量标准不统一，有的文献报总电导率，有的报体相电导率，温度方法致密度都没记，我们却当成同一种东西在比。第三，候选和评价用同一批样本，试了七千多个组合，试多了必然撞上巧合。第四，描述符名字和公式不一定对得上，第一轮没查。第五，空位只靠结构文件占位，而结构文件只记被写出来的位点。
这五个问题不是加数据就能解决的，得重建筛选规则。所以现在分成两条线并行，而且算法的规则要在新数据到来之前就定死。

## Slide 3
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
第二代怎么解决这五个问题
直接对着上一页五个问题，一个一个处理；这张表说的是打算怎么做、做到哪一步，不是已经跑出结果。
第一轮的问题
第二代怎么解决
现在能做到哪一步
一 全样本混在一起比
先扣掉每一类体系的平均水平，
只比同类材料内部谁高谁低
已实现
能做到分辨出这是 NASICON 导致拿到高分的
二 候选和评价同批数据
新数据表把总/体相/晶界/方法/
温度/形态/相对密度分开记
表已设计、室温挑选规则冻结
体系分类枚举值待人工填定
三 空位只靠CIF占位
未找到低成本准确的解决方案
阈值已冻结
留一体系验证被删，必须补回
四 外推描述符是否可靠
给每个描述符建“身份证”；
七种等价写法探针看值变不变
41 个已登记、7 种探针已实现
205 处身份字段未查完
五 描述符依靠精确CIF
分四层：几何空腔→键价能垒→
密度泛函计算→分子动力学模拟
第一层有旧数据未接后端
第二层缺可执行文件、三四层要算力
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
04 / 12
Notes: 直接对着上一页五个问题说解法。
第一个，全样本混比。第二代先把每类材料的整体水平扣掉，只比同类内部谁高谁低。打个比方，赛跑前先把不同起跑线校正。这样能拦住一部分靠认出体系拿分的量，但它不是万能的，致密度没进表就控不了。
第二个，测量标准不统一。新数据表把总电导率、体相电导率、晶界、方法、温度、密度都分开记，一个材料多条测量时定死挑室温那条。表设计好了，规则冻结了，但体系分类还得人工填。
第三个，候选评价同批数据。所有判据在看数据前冻结，组合时限制物理意义和量纲，不让算法随便拼。但留一体系验证现在被删了，是必须补的。
第四个，名实不符。给每个描述符建身份证，还用七种等价写法去探：同一个晶体换原点、拆占位、抖坐标，描述符值变不变。41 个已登记，205 处身份字段还没查完。
第五个，空位。分四层，从几何空腔到键价能垒，再到密度泛函和分子动力学，低成本找候选，高成本做验证。但目前只有第一层有旧数据，第二层缺可执行文件，第三四层要外部算力。
四层方案展开说：几何空腔用 Zeo++ 找离子通道，完全不用钠的坐标；键价能垒 BVSE 是一种估算离子迁移能量的方法，也不用钠坐标；第三层是密度泛函理论计算 DFT，从量子力学算材料性质的方法；第四层是分子动力学模拟 AIMD，让原子在高温下运动来观察离子迁移。越往后越准，也越贵，所以用低成本方法筛候选，高成本方法做验证。
注意，这些是第二代打算怎么做和做到哪一步，不是已经跑出结果。第二代目前在新数据上零结果。其中组合描述符那块，单独说清楚。

## Slide 4
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
第二代怎样组合描述符
两个描述符搭在一起看，第一代和第二代的搭法完全不同。
对比维度
第一轮
第二代
怎么搭
列出七千多个公式
加减乘除任意组合，按分数挑
先按材料意义分组挑代表
只允许有物理意义的组合
举个例子
“畸变 × 最长键长 ÷ 目标键长”
能算，但材料上说不清为什么这么乘
局域配位配网络配骨架
每类挑一个，看加减乘除是否说得通
量纲
不管，只看分数
长度加长度可以
长度加无关参数不行
结果
容易拼出“高分但材料上
解释不通”的公式
组合空间小很多
每个组合都有材料解释
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
05 / 12
Notes: 第一轮组合描述符的方式，是把候选量用加减乘除任意组合，两批各试了 3544 个公式，按分数挑。问题在于容易拼出数学上能算、材料上说不通的式子，比如畸变乘最长键长除以目标键长，为什么这么乘？解释不清。
第二代换了个思路：先把描述符按材料意义分组，局域配位（键长、畸变）、钠的网络（钠钠连通）、骨架（多面体）、组成（浓度、电荷），每组挑一个代表，只允许有物理意义的组合，而且检查量纲：长度加长度可以，长度加一个无量纲的数就不行。这样组合空间小很多，每个留下来的组合都有材料解释。
但要说清楚，这还没完全解决试多了撞巧合的问题，统计上自动去重和嵌套外推验证还没做。把前面的内容收一下，看看现在到底能说到哪一步。

## Slide 5
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
目前能说到哪一步
最准确的状态不是“算法封版、数据一到就出结论”，
而是框架建起来了，一部分规则在看新数据前冻结了，但统计上还有几个必须补的口子。
已经能做
41 个基础描述符的计算
体系差异后的主排序指标
反复换一半样本看描述符稳定性
受约束的二/三描述符组合
组合的分体系小样本检查
框架可用，规则部分冻结
正在补
205 处身份字段未查完
留一体系验证被删，必须补回
是谈“跨体系外推”的前提
主检验 p 值偏小
自由度未按控制列数扣，规则已冻结代码未改
相关簇自动去重没实现
阈值定了但没有代码在用
统计口子必须补，否则结论不稳
还不能说
第二代在新数据上零结果
不能说复现第一代的 0.597
不能说预测未见体系
哪怕最后没有任何描述符
通过检验，也如实报告，
不回头调规则。
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
06 / 12
Notes: 最准确的状态是：框架建起来了，一部分规则在看新数据前冻结了，但统计上还有几个必须补的口子。
已经能做的：41 个描述符的计算入口，38 个进入搜索，3 个排除（1 个别名、2 个永久不可用）；扣体系差异后的主排序指标；反复换一半样本看候选能不能留下；受约束的二或三描述符组合搜索；组合的分体系小样本检查。
正在补的：41 个描述符里还有 205 处身份字段没查完；留一体系验证被删了必须补回，这是能谈“跨体系外推”的前提；主检验的统计显著性 p 值现在偏小，因为自由度没按控制列数扣，规则已冻结但代码还没改；统计相关簇的自动去重没实现，阈值定了但没有代码在用。
还不能说的：第二代在新数据上没有任何最终结果，不能说已经复现第一代的 0.597，也不能说能预测一个完全没见过的体系。哪怕最后没有任何描述符通过检验，也如实报告，不回头调规则。
正文到这里。下面是问答附录，把几个容易被追问的细节说清楚。

## Slide 6
Q&A 附录
数据量对不上，同名量也不能跨代比
先回答最容易被追问的：103 还是 84？
103
第一轮正式记录
103 条记录 + 103 份 CIF
84
第二代目录里的历史缓存
一份中间文件，不能替代正式记录
数据表文件名仍写 107，删 4 个含锂结构后实际 103 行，文件名没改。
两者来源不同，不能拿来互相替换。
历史类别分布：NASICON 30、硫化物 41、卤化物 13、氢化物和硼氢化物 14、
β-氧化铝 2、反钙钛矿 2、氧化物 1。第二代锁定前三类。
同名量跨代不对应
同名量
第一代
第二代
局域宽松因子
代号 A2
无量纲比值
全结构最长 Na–阴离子键长
÷ 有效半径之和
最长键长均值
每个 Na 位点最长键长的
平均，单位埃（Å）
位点连通量
代号 NaNa
整批样本做百分位秩
换一批材料、同结构的值都会变
单结构近似公式
不依赖整批样本
结论
公式、单位、聚合方式都不同，历史 0.597 不能算到第二代头上
第二代代码里“已知 0.597”的注释是错误沿用，要改。
Q&A 附录｜精确细节
07 / 12
Notes: 先回答一个最容易被追问的问题：第一轮到底是多少条数据，84 又是哪来的。
第一轮正式用的是 103 条记录加 103 份晶体结构文件。现在数据表文件的名字还停留在更新前的样子，写着 107，其实删掉 4 个含锂结构后实际就是 103 行，只是文件名没跟着改。
84 这个数来自第二代目录里的历史输入缓存，是一份中间文件，不能拿来替代第一轮的 103 条正式记录。两者是不同来源的数。
历史数据的类别分布：NASICON 30、硫化物 41、卤化物 13、氢化物和硼氢化物 14、β-氧化铝 2、反钙钛矿 2、氧化物 1。第二代的新研究锁定前三类。
另一个容易踩的坑是跨代比“同名量”。第一代的局域宽松因子，代号 A2，公式是全结构最长钠阴离子键长除以有效钠半径加有效阴离子半径，是个无量纲比值；第二代重算的量叫“最长键长均值”，是每个钠位点最长键长的平均，单位是埃，没有目标键长做分母，也不是全结构最大值。
两个名字像，但公式、单位、聚合方式都不一样，第一代 A2 的历史相关系数 0.597 不能直接算到第二代头上。第二代代码里“已知秩相关系数 0.597”的注释是错误沿用，要改。
位点连通量，代号 NaNa，也类似：第一代是整批样本做百分位秩，换一批材料、同结构的值都会变；第二代是在单个结构上用另一套近似公式算的。不是同一个量。

## Slide 7
Q&A 附录
0.793 是怎么回事，主程序到底跑到哪
0.793 经常被误读，先划清边界
0.793
机器学习模型交叉验证秩相关
ExtraTrees（随机森林一类）
0.755
A2 加 NaNa 两个量的历史值
单变量相关，不是组合描述符
0.793 是模型预测性能，
不是“A2 乘 NaNa 这个组合描述符的相关”。
Spearman：衡量两个变量排序是否一致的指标。
主程序实际跑到哪
第 0 步
算描述符
第 1 步
原始相关 + 扣体系差异后的相关
第 2 步
半样本稳定性 + 物理类别代表
第 3 步
受约束的组合搜索
第 4 步
对靠前组合做探索性验证
到此为止
没有自动调用独立工具
主程序 ≠ 完整研究治理流程
已实现、但未被主程序自动调用的独立工具
数据校验
检查输入完整性
室温选择
多条测量挑室温那条
等价写法探针
七种 CIF 等价写法
数值指纹
描述符值可追溯
注册表闸门
身份字段未全填则挡下
这些工具可单独讲，但要和“一键能跑的主程序”分开说，不能混为一谈。
正文不会把 0.793 当组合描述符的结果用。
Q&A 附录｜精确细节
08 / 12
Notes: 0.793 这个数经常被误读成组合描述符的成绩。它来自第一代的一个机器学习模型 ExtraTrees，一种随机森林类的模型，输入是 A2、NaNa 和两套程序的基线值，得到的是交叉验证下的秩相关系数 Spearman 0.793。Spearman 是衡量两个变量排序是否一致的指标。所以 0.793 是模型预测性能，不是“A2 乘 NaNa 这个组合描述符的相关系数”。单看 A2 加 NaNa 的历史值是 0.755。所以正文不会把 0.793 当组合描述符的结果用。
主程序实际执行到哪一步，也要划清边界。程序现在的流程是：第 0 步算描述符；第 1 步算原始相关和扣体系差异后的相关；第 2 步做半样本稳定性和物理类别代表；第 3 步做受约束的组合搜索；第 4 步对靠前的组合做探索性验证。到此为止。
已经实现、但没有被主程序自动调用的工具有：数据校验、室温选择、等价写法探针、数值指纹、注册表闸门。这些可以作为“完整研究治理流程”单独讲，但要和“一键能跑的主程序”分开说，不能混为一谈。

## Slide 8
Q&A 附录
冗余能识别到什么程度，统计证据为什么还只能算探索性
冗余识别四档，按证据强度从强到弱
第一档
精确别名
第二档
共用底层计算
第三档
同数学形式
第四档
数据相关
第一档｜精确别名
两个入口调用同一个函数，可以直接排除。
第二档｜共用同一段底层计算
16 个描述符共用同一套 Na–阴离子壳层规则，能标记同源风险，
不能据此断言数值重复。
第三档｜同一数学形式作用在不同中心
钠侧的畸变 vs 骨架侧的畸变，是同类量，不是别名。
第四档｜等新数据到位后看取值是否高度相关
再做相关簇分析，当前自动去重还没实现。
能说“哪里可能重复”，不能说“最终候选已完全去重”｜统计证据目前标探索性，不能当定论
Q&A 附录｜精确细节
09 / 12
Notes: 冗余识别能做多深，按证据强度从强到弱分四档。
第一档是精确别名：两个入口调用同一个函数，可以直接排除。第二档是共用同一段底层计算，比如 16 个描述符共用同一套钠阴离子壳层规则，能标记同源风险，但不能据此断言数值重复。第三档是同一数学形式作用在不同中心上，比如钠侧的畸变和骨架侧的畸变，这是同类量，不是别名。第四档是等新数据到位后看取值是否高度相关，再做相关簇分析，当前自动去重还没实现。
所以第二代能说“哪里可能重复”，不能说“最终候选已经完全去重”。
那为什么说统计证据目前还只能算探索性，也就是还不能当定论的？现有检查能减少误判，但没有覆盖两件事：一是整个选择过程一共试了多少候选，这部分不确定性没被算进去；二是完全没见过的体系能不能预测，也就是外推。留一体系验证被删了是关键缺口。所以现在的结果标为探索性，不能当定论。

## Slide 9
Q&A 附录
空位探针证明了什么，低成本方案缺在哪
占位拆分检验：操作和边界
操作
找一个满占的、不是钠的位点，
拆成两个同坐标、各占 0.5 的同种元素位点。
同一个晶体，只是 CIF 写法不同。
它证明的
多面体畸变、平均键长、钠浓度、
部分占位比例会受 CIF 占位写法影响。
→ 部分描述符对结构文件写法敏感
它没证明的
钠空位的实验真值
结构文件没报告的潜在钠位点
热平衡空位
pymatgen 识别真实钠空位的准确率
低成本方案四层当前状态
第一层｜几何空腔（Zeo++）
旧数据有预计算列，第二代新流程未接可执行后端
第二代间隙点｜SciPy Voronoi
另一种几何近似（空间分割），不等于 Zeo++ 本身
第二层｜键价能垒（BVSE）
脚本在仓库里，但需外部程序；当前注册入口永远返回空值
第三层｜DFT 密度泛函计算
从量子力学算材料性质的方法，要外部算力
第四层｜AIMD 分子动力学
让原子在高温下运动观察离子迁移，要外部算力
分层路线能设计，但不能说已在第二代跑通。
Q&A 附录｜精确细节
10 / 12
Notes: 占位拆分检验的操作是这样的：找一个满占的、不是钠的位点，拆成两个同坐标、各占 0.5 的同种元素位点。同一个晶体，只是结构文件的写法不同。
它证明的是：某些描述符，多面体畸变、平均键长、钠浓度、部分占位比例，会受结构文件占位写法的影响。
它没证明的是：钠空位的实验真值、结构文件没报告的潜在钠位点、热平衡空位，以及解析晶体结构的程序库 pymatgen 识别真实钠空位的准确率。所以只能说“部分描述符对结构文件写法敏感”，不能说“已经实证程序找钠空位不准”。
至于低成本空位方案缺在哪：旧数据里有几何方法 Zeo++ 的预计算列，但第二代新流程没接上几何方法的可执行后端；第二代的间隙点用的是另一种几何近似 SciPy Voronoi，一种空间分割计算，不等于几何方法本身；键价批处理脚本在仓库里，但要用外部程序才能跑，第二代注册的键价能垒入口当前永远返回空值。所以“几何候选 → 键价筛选 → 少量高成本计算验证”这条分层路线能设计，但不能说已经在第二代跑通。

## Slide 10
Q&A 附录
“扣体系差异后的排序相关”到底是怎么算的
正文里反复说的“扣体系差异后的排序相关”，准确指这样一种算法：
把体系类别当作分组控制，从描述符和电导率里分别扣除控制能线性解释的部分，再对剩余算秩相关。
算法三步
1
体系分组控制
只保留体系之外还能提供独立信息的阴离子对比列
2
扣线性可解释部分
从描述符和电导率里分别扣除控制变量能线性解释的部分
3
剩余算秩相关
对残差算 Spearman 秩相关系数
与标准偏秩相关的区别
本程序的做法
先扣线性可解释部分
再对残差算秩相关
程序内名：线性残差的秩相关
标准偏秩相关
先排名再扣控制
两者不是一回事
不能混用名称
不能自动扣致密度、烧结、测试方法
程序里叫“线性残差的秩相关”，不是标准的先排名再扣控制的偏秩相关；不能自动扣致密度、烧结、测试方法这些没进表的因素。
Q&A 附录｜精确细节
11 / 12
Notes: 正文里反复说的“扣体系差异后的排序相关”，准确指这样一种算法：把体系类别当作分组控制，只保留体系之外还能提供独立信息的阴离子对比列，从描述符和电导率里分别扣除这些控制能线性解释的部分，再对剩余部分算秩相关系数。
它在程序里的名字是“线性残差的秩相关”，不是标准的先排名再扣控制的偏秩相关。它也不能自动扣掉致密度、烧结、测试方法这些没进表的因素。
三步走：第一步，体系分组控制，只保留体系之外还能提供独立信息的阴离子对比列；第二步，从描述符和电导率里分别扣除控制变量能线性解释的部分；第三步，对残差算 Spearman 秩相关系数。
这一段是给追问“你说的扣体系差异到底是什么”的人看的，不能和标准偏秩相关混用名称。

## Slide 11
Q&A 附录
补齐哪些缺口，结果才能写进论文
两条分层路线：从低成本线索逐层走向更强证据
冗余分层
精确别名 → 共用底层 → 同数学形式 → 数据相关
关键缺口：相关簇自动去重未实现
阈值已定，但没有代码在用
第四档要等新数据到位才能做
空位分层
几何空腔 → 键价能垒 → DFT → AIMD
关键缺口：低成本两层未接通
第一层有旧数据但未接后端
第二层注册入口永远返回空值
三道门：补齐之前，第二代结果不进论文结论
门一
主检验统计显著性
p 值计算方式已冻结
代码还没改，自由度未按控制列数扣
当前 p 值偏小，不能直接用
门二
相关簇自动去重
阈值已定，代码未实现
候选是否完全去重未验证
跨代同名量不能直接搬
门三
留一体系验证
拿两类材料训练，预测第三类
当前被删，必须补回
谈“跨体系外推”的前提
三道门补齐之前，第二代结果不进论文结论
Q&A 附录｜精确细节
12 / 12
Notes: 冗余和空位两方面，都要从低成本线索逐层走向更强证据。冗余方面，从精确别名、共用底层、同数学形式，一直走到等新数据到位后的数据相关分析；空位方面，从几何空腔、键价能垒，走到密度泛函和分子动力学。两条路线当前都有缺口：冗余的第四档要等新数据，空位的前两层未接通。
同时要补三道门：第一道，主检验统计显著性的计算方式，p 值偏小，自由度未按控制列数扣，规则已冻结但代码还没改；第二道，相关簇自动去重，阈值定了但没有代码在用，候选是否完全去重未验证；第三道，留一体系验证，拿两类材料训练预测第三类，当前被删必须补回，这是谈“跨体系外推”的前提。
三道门补齐之前，第二代的结果不进论文结论。