## Slide 1
强相关描述符筛选｜阶段性工作汇报
高分 ≠ 规律
高分不难，难的是知道它为什么高
找到一个高分描述符不难，难的是确认它反映的是材料结构。
两代方法对比｜从“谁分数高”到“哪些结果有资格被相信”
三个必须先排除的来源
材料体系
测量口径
CIF 写法
高相关
?
跨体系稳定｜扣除体系差异｜名实一致
固态电解质结构描述符筛选｜2026.08
01 / 18
Notes: 今天我不准备先报一个最高相关系数，因为找到高分并不是这项工作的难点。真正困难的是确认这个高分反映了材料结构本身，而不是材料体系、测量口径或者晶体文件写法。上次大家问到描述符会不会重复、空位能不能只靠晶体文件识别，这两个问题其实都在追问同一件事：这个高分到底值不值得相信。第二代算法因此不再只负责找高分，还要逐步排除会制造假象的来源。

## Slide 2
02｜为什么会有两代算法
第一代跑通以后，问题才真正暴露
扩数据和改算法必须并行；规则要在看见新结果前先定下来。
103 + 103
有效记录 + CIF
第一代完整筛选已跑通
_107.xlsx 删除4个含Li结构后
实际保留103行
第一代完整筛选
问题暴露
口径｜身份｜冗余｜外推
数据线
扩充三类材料
补齐来源与测量口径
算法线
冻结筛选与审计顺序
避免看结果后改判据
汇合
新数据通过检查
再进入第二代
当前边界：第二代尚无新扩充数据集上的最终筛选结果。
强相关描述符筛选｜两代方法对比
02 / 18
Notes: 要理解为什么需要重写算法，先要强调第一代并不是失败了，而是完整跑通以后把问题暴露了出来。它已经在一百零三条记录和一百零三个晶体文件上完成筛选，文件名虽然仍写着一百零七，但其中四个含锂结构已经删除；同时，第一代历史数据覆盖七类材料，第二代将聚焦 NASICON、硫化物和卤化物三类。现在的数据扩充和算法重建是两条并行工作线：一条补齐测量口径与来源，另一条在看见新结果之前冻结筛选规则。这样做是为了避免新数据来了以后，再根据结果临时改变判据。

## Slide 3
03｜第一代基线
第一代做对了一件事：先让筛选跑起来
结构提取、候选构造、重复抽样和分组检查，第一次被连成完整流程。
1
2
3
4
5
6
7
结构 + 电导
103 + 103
提取结构量
局域｜Na网络
候选初筛
35个量
排序一致性
初步相关
手写组合
两批各3544
重复抽样
200次看排名
分组留出
少量候选
SoftBV / Zeo++为第一代历史列；本页只说明当时的探索流程，不代表第二代已集成这些后端。
35
候选量进入第一次横向比较
2×3544
两批手写符号组合
200
次重复抽样，不只看一次排序
第一代贡献：建立可运行、可复盘的筛选基线
03 / 18
Notes: 回到第一代，它的思路很直接：从晶体结构中提取局域配位、钠位点网络以及已有的 SoftBV 和 Zeo++ 信息，再构造三十五个候选量。初筛看的是描述符排序与电导率排序是否一致，随后两批各生成三千五百四十四个手写组合，并用两百次重复抽样观察排名是否稳定。它还尝试按材料体系或阴离子类别做留出检查，所以第一代的价值很明确：它第一次把从结构计算到候选比较的整条链路跑了起来。也正因为流程跑通，我们才有条件看见旧筛选在哪些地方会过度乐观。

## Slide 4
04｜第一次转折
但旧候选不能原样带进第二代
第一代留下的研究方向
局域宽松
配位畸变
Na 网络
这些方向值得继续研究，
但旧数字不能直接迁移。
≠
同名，不等于同一量
A2
公式、单位和聚合方式都改变
第一代｜无量纲比值
全结构最大 Na–X 距离
÷ 目标键长
→
第二代｜单位 Å
各 Na 位点最大距离的均值
没有目标键长分母
NaNa
数据依赖方式改变
第一代｜整批样本
两个网络量先做百分位秩
同一结构会随同批材料改变
→
第二代｜单结构近似
连通占比 × 邻居 × 维度
不是第一代公式的直接实现
旧相关系数只能解释“为什么继续研究”，不能替第二代提前给出结论。
身份核对发现：A2 与 NaNa 都发生了定义漂移
04 / 18
Notes: 第一代曾把局域宽松、配位畸变和钠网络推到前面，但这些旧候选不能原样搬到第二代。最典型的是 A 二：第一代计算全结构最长钠到阴离子键长与目标键长的比值，是无量纲量；第二代现有的 a2_max_dist 取各钠位点最长键长的均值，单位是埃，也没有那个分母。NaNa 的差别更大，第一代先在整批材料中做百分位排序，换一批材料，同一结构的数值也可能变化；第二代则使用另一套单结构近似。因此旧结果现在主要用于指出哪些物理方向值得重做，而不能当作第二代已经复现的结论。

## Slide 5
05｜现场追问
两个现场问题，把同一个漏洞点了出来
01
描述符会不会重复？
共享最长键长、畸变或 Na 浓度，
可能把同一结构信息重复计票。
要区分：同一公式｜共同来源｜数据相关
02
空位能不能只靠 CIF？
部分占位可能是真实缺陷，
也可能来自无序或精修表达。
要区分：占位亏缺｜几何空腔｜迁移有效空位
第二代的起点
先审查身份和来源，才有资格谈相关性
两个问题的共同核心：信息是否独立、物理身份是否可信
05 / 18
Notes: 公式身份核对以后，上次现场的两个问题就成为第二代的起点。描述符冗余的问题是，几个高分量可能都在反复使用最长键长、畸变或钠浓度，算法便会把同一份结构信息误当成多份独立证据。空位识别的问题是，晶体文件只记录精修或建模写出的位点，部分占位既可能来自真实缺陷，也可能来自无序、混合占位或表达方式。两类问题的共同答案不是马上删变量或马上判空位，而是先查清每个量的公式、来源和证据层级，再让它进入分数比较。

## Slide 6
06｜风险地图
进一步复盘，假相关有五个入口
第二代的每一道新步骤，都对应一个具体的误判来源。
一个
高分结果
01
体系差异
材料类别同时推高描述符和电导量级
02
测量口径
total / bulk / 晶界 / 温度 / 致密度不统一
03
反复挑选
同一批样本既生成组合，又评价组合
04
名实不符
名称与代码实际返回量可能不一致
05
外推不足
每折都见过三类材料，只能说明内插
问题不是“有没有相关”，而是“相关从哪里来”
06 / 18
Notes: 继续复盘后，我们把要拦住的假象归纳成五类。第一类是材料体系本身的起点不同，第二类是 total、bulk、晶界、温度、致密度和测试方法的口径不一；第三类是在同一批小样本上大量构造再大量评价，试得越多越容易撞上漂亮数字。第四类是描述符名称、公式和物理解释不一致，第五类是每一折里仍混有三类材料，只能说明已有范围内的内插，不能证明可以预测一个完全没见过的体系。第二代的步骤不是为了增加复杂度，而是分别针对这些具体误判设置检查。

## Slide 7
07｜两代逻辑对照
所以第二代先问：这些分数能不能比
核心差别是检查顺序，不是模型复杂度。
环节
第一代
第二代
当前边界
数据入口
一材料一行；口径较粗
材料表/测量表分开；室温值选择
来源与体系标签仍需人工核实
第一轮比较
全样本直接排序
扣除体系差异；再看体系内排序
致密度与测试方法未控制
描述符身份
计算后直接使用
登记公式、单位、来源与写法敏感性
205处身份字段待完成
稳定性
200次重采样看排名
反复半样本；每次重做稀疏选择
仍属探索性选择
冗余
没有系统去重
别名、共同来源、物理类别分层
相关簇未自动实现
组合
大量手写公式后排名
限制类别、算符与量纲
选择后不确定性仍需加强
跨体系
少量候选做过留出
当前没有真正 LOSO
不能宣称外推
第一代回答“谁分数高”；第二代先问“这些分数是否具有可比性”
07 / 18
Notes: 所以两代算法最核心的区别，是检查顺序从先排名变成了先确认能不能比。第一代把候选算出来以后直接按相关性推进，第二代先检查数据口径，再扣除体系整体差异，并给描述符登记公式、单位、来源和写法敏感性。稳定性检查也从观察重复抽样中的排名，改为每次换一半样本都重新做选择；组合搜索则先限制物理类别、算符和量纲。这样不保证分数一定更高，但能让留下来的候选少一些体系代理、重复信息和无法解释的公式。

## Slide 8
08｜第一道防线
先把材料体系的起点扣掉
先校正不同起跑线，再问结构量与电导率是否仍同向。
错误路径｜全样本直接比较
硫化物
NASICON
卤化物
体系身份本身就可能制造整体相关
−
system 起点
必要时加入独立 anion_type 信息
第二代路径｜只看体系内部是否同向
硫化物内部
NASICON内部
卤化物内部
再汇总“扣除体系差异后的排序一致性”
准确名称：线性残差的秩相关，不是标准 partial Spearman。
仍未控制：致密度、烧结条件、测试方法、total / bulk 差异。
概念示意｜点位和高度不编码真实数据
08 / 18
Notes: 第二代的第一道关键检查，可以理解为先校正不同材料的起跑线。假如硫化物整体电导率高，一个结构量也恰好主要区分硫化物和氧化物，把所有样本混在一起时就可能得到很高的相关；但这不等于它在硫化物内部仍能区分快慢。现在先从结构量和电导率中分别扣除材料体系以及额外独立的阴离子类别信息，再比较两组剩余量的排序是否一致。准确地说，这是线性残差的秩相关，不是教科书定义的标准偏 Spearman，而且它仍无法替代致密度、烧结条件和测试方法这些尚未入表的控制变量。

## Slide 9
09｜第二道防线
给每个描述符建立“身份证”
名字、公式、来源和写法敏感性未对齐前，分数没有可靠物理解释。
DESCRIPTOR IDENTITY｜登记表字段
01 公式
04 代码来源
02 单位
05 别名
03 物理类别
06 已知敏感性
205
处 TODO
公式身份、名称匹配和参数出处仍待完成
注册入口不等于搜索入口
41 个注册描述符
AVAILABLE
− 1 个兼容别名 − 2 个永久不可用
其中 BVSE 入口缺后端、当前返回 NaN
38 个可搜索入口
再按新数据有效覆盖率继续减少
独立审计工具｜当前未自动串入 run_pipeline.py
等价写法检查：换原点 / 超胞 / 占位写法 数值指纹：5个固定合成结构逐格比较
典型发现：a2_max_dist 与第一代 A2 名称相近、物理量不同
09 / 18
Notes: 扣除体系差异以后，下一步是确认参与比较的描述符本身名副其实。第二代为每个量建立公式、单位、物理类别、代码来源和别名关系的身份证，并用等价晶体写法检查原点、超胞或占位表达改变时数值是否漂移，再用固定合成结构的数值指纹防止代码修改造成静默变化。目前有四十一个注册入口，去掉一个兼容别名和两个永久不可用入口以后，有三十八个可进入自动搜索，实际数量还会随覆盖率减少。需要诚实说明的是，登记表仍有二百零五处身份字段待补，而且这些审计工具目前还没有自动串进主程序。

## Slide 10
10｜第三道防线
换样本、限组合，再谈高分
候选既要反复留下，也要能用材料语言解释组合关系。
起点
有效单描述符
稳定性线｜换一半样本还能留下吗？
1
100
次无放回半样本
2
每次重新做稀疏选择
观察候选是否持续出现
解释线｜这个公式有材料意义吗？
3
先按物理类别选代表
局域｜网络｜浓度｜骨架｜对称性
4
再限制算符与量纲
只允许预先规定的跨类别加、乘、比值
最终保留
稳定 + 可解释
第一代｜两批各3544个公式后再排名
重复抽样主要观察相关排名
当前边界｜“bootstrap”实为子抽样；top_k=10与簇阈值0.8尚无消费者
没有嵌套LOSO，选择后的组合证据仍应标为探索性
先缩小可解释空间，再让数据选择候选
10 / 18
Notes: 描述符身份明确以后，还要处理小样本偶然高分和组合数量过大的问题。第二代反复无放回地抽取一半样本，每次重新做稀疏选择，看哪些候选能持续留下；随后按局域配位、网络、浓度、骨架和对称性等类别只留少量代表。进入组合时只允许预先规定的跨类别搭配，并检查加、乘、比值是否满足量纲与材料解释，再对靠前组合做探索性复查。这里也有边界：代码里所谓 bootstrap 实际是半样本子抽样，相关簇自动去重和嵌套的跨体系验证还没有完成。

## Slide 11
11｜回答现场问题
现在能回答什么，还不能回答什么
冗余和空位都能分层排查，但当前代码只覆盖证据链的一部分。
问题一｜描述符冗余
证据增强 ↑
精确别名｜可直接排除重复入口
共同计算来源｜能标记同源风险
同类数学形式｜不能直接当作别名
新数据高度相关｜自动聚类未实现
问题二｜空位识别
证据增强 ↑
CIF / pymatgen占位｜可计算已报告亏缺
Voronoi / Zeo++｜几何空腔线索
BVS / BVSE / SoftBV｜后端未接齐
DFT / AIMD｜高成本动态验证
当前事实：二代没有Zeo++自动后端；BVSE入口永久返回NaN；旧SoftBV脚本依赖外部程序。
重要纠正：occupancy_split拆的是非Na满占位点，只证明等价CIF写法可能改变描述符，不能证明真实Na空位识别不准。
能标记风险，不等于已经完成验证
11 / 18
Notes: 现在可以重新回答两个现场问题，但答案需要分层。对于冗余，精确别名可以直接排除，共用同一底层计算只能提示同源风险，同一数学形式作用在不同结构中心也只能归为同类；真正的数据冗余仍要等新数据到位后通过相关簇判断。对于空位，晶体文件占位只能告诉我们已经被报告的亏缺，Voronoi 或 Zeo++ 更接近几何空腔，BVS、BVSE 和 SoftBV 提供能量层面的筛选，而少量 DFT 或 AIMD 才能给出更强验证。当前占位拆分探针只证明描述符可能受等价文件写法影响，并没有直接测量真实钠空位的识别准确率。

## Slide 12
12｜正文结论
阶段性成果：把“能否相信”变成流程
框架已建立；统计闭环补齐前，结果不能进入论文结论。
已实现
41个计算入口 / 38个搜索入口｜体系差异控制排序
半样本稳定性｜受约束组合｜组合分体系探索检查
已记录，待接入
两表数据契约｜7种等价写法探针
5结构数值指纹｜相关簇阈值
必须完成
三类体系枚举｜205处身份字段｜主检验p值
相关簇选择｜真正LOSO｜治理工具串入主流程
新数据到位后的正确执行顺序
1
2
3
4
5
6
7
数据字段与体系值域定稿
数据契约校验 + 室温测量选择
CIF路径和解析预检
身份 / 写法敏感性审计
按覆盖率形成实际候选集
修复p值 / 相关簇 / LOSO
正式运行，并如实报告结果
不是已经找到更强描述符，而是让“哪些结果有资格被相信”变得可追溯。
正文结束｜以下为5分钟问答附录
12 / 18
Notes: 最后把当前状态分成三层：已经实现的，是描述符计算、扣除体系起点后的排序、半样本稳定性和受约束组合搜索；已经记录但仍需接入的，是两表数据契约、室温值选择、等价写法探针和数值指纹。必须在正式结果前完成的，是材料体系枚举与身份字段、主检验 p 值修正、相关簇选择以及真正的留一体系验证。新数据到位后也不会立刻跑相关性，而会先做口径、路径和解析预检，再完成必要修复后运行。第二代现阶段的成果不是已经找到了更强描述符，而是把什么结果有资格被相信、什么还缺证据，变成了可追溯流程。

## Slide 13
Q1｜数据口径
到底是103条，还是84条？
第一代正式口径
103 + 103
有效材料记录 + 根目录 CIF
data/快慢离子导体数据集_107.xlsx
“汇报主表”实际保留103行；cif/同样103个文件
文件名仍叫_107：历史上删去4个含Li结构，未改名
第二代目录中的历史缓存
84 + 84
raw 行 + featurized 行
automat-naconductor/data/ 下的旧输入与特征缓存
可说明第二代接触过历史真实数据
不能替代新扩充数据集的正式输入和最终结果
≠
103条历史数据的七类分布
NASICON 30 硫化物 41 卤化物 13 氢化物/硼氢化物 14
β-Al₂O₃ 2 反钙钛矿 2 氧化物 1
Q&A附录｜数字必须和文件角色一起说
13 / 18
Notes: 如果追问样本数，第一代的正式口径是一百零三条有效材料记录和一百零三个晶体文件；文件名中的一百零七只是旧名称，删除四个含锂结构后没有改名。第二代目录里另有八十四行原始输入和八十四行特征缓存，它们是历史缓存，不是第一代完整数据，也不是新的扩充数据集。因而准确说法是第二代尚无新扩充数据集上的最终搜索结果，而不是从未接触过真实数据。

## Slide 14
Q2｜公式身份
A2和NaNa为什么不能跨代直接对应？
同名不代表同一物理量：公式、单位、聚合和数据依赖都要核对。
描述符
第一代
第二代
为何不能对应
A2
全结构最长 Na–X 键长 ÷（有效 Na 半径 + 有效阴离子半径）无量纲；取全结构最大值
a2_max_dist：每个 Na 位点最长 Na–X 键长的均值单位 Å；无目标键长分母
单位不同分母不同聚合方式不同
描述符
第一代
第二代
为何不能对应
NaNa
两个网络量在整批样本中先做百分位秩，再取均值同一结构会随同批材料改变
最大连通分量占比 × min(平均邻居数/8, 1) × (估计维度+1)/4单结构近似
第一代依赖数据集第二代是另一套单结构公式
必须重新命名或重新实现，再在新数据下重新检验相关性。
Q&A附录｜公式保持可编辑文本
14 / 18
Notes: A 二和 NaNa 的跨代差异可以用四件事核对：公式、单位、聚合方式和是否依赖同批样本。第一代 A 二是全结构最大值除以目标键长，第二代 a2_max_dist 是每个钠位点最大键长的均值；第一代 NaNa 依赖整批样本的百分位秩，第二代 nana_composite 是最大连通分量、平均邻居数和估计维度的单结构乘积近似。它们不是同一个物理量，所以旧相关性不能直接贴到新变量名上，必须重新命名或重新实现，再在新数据下重新检验。

## Slide 15
Q3｜数字口径
0.793和41→38分别代表什么？
历史模型性能
0.793
交叉验证 Spearman
ExtraTrees：A2 + NaNa + SoftBV / Zeo++
仅 A2 + NaNa 网络模型：0.755
不是“A2×NaNa单一组合描述符”的相关性
代码入口状态
41 → 38
注册入口 → 可搜索入口
− max_bond_length：兼容别名
− bottleneck_anisotropy：永久不可用
− bvse_barrier_estimate：缺后端
真实进入排序还会因覆盖率继续减少
两个数字分别回答“历史模型怎样”和“代码入口多少”
都不回答“第二代已经发现了什么”
Q&A附录｜数字、对象和阶段必须一起陈述
15 / 18
Notes: 这里两个常被引用的数字回答的是完全不同的问题。零点七九三是第一代 ExtraTrees 模型的交叉验证 Spearman，输入包含 A 二、NaNa、SoftBV 和 Zeo++；只用 A 二与 NaNa 网络量时历史值是零点七五五，它们都不是 A 二乘 NaNa 这个单一描述符的相关性。四十一到三十八则表示注册入口到可搜索入口的变化，其中去掉一个兼容别名和两个当前不可用项，真实进入排序还会因覆盖率继续减少。两个数字都不能被表述成第二代已经发现的新结果。

## Slide 16
Q4｜执行范围
主程序真正自动执行到哪一步？
run_pipeline.py｜当前一键执行的 Stage 0–4
每一步的输出，成为下一步的输入
Stage 0
先把结构算成表
逐个计算描述符
统计每列覆盖率
输出｜可分析矩阵
Stage 1
先排“值得看”
原始排序相关
扣除体系起点后再排
输出｜候选描述符
Stage 2
再看“站不站得住”
反复抽取一半样本
每类只留代表变量
输出｜稳定代表
Stage 3
只拼“小而互补”
限制为二或三项
排除重复与禁配
输出｜短组合清单
Stage 4
给优胜者做复查
仅检查排名靠前组合
V1–V4 探索性验证
输出｜待验证证据
独立审计工具
需要单独运行
主程序不会自动调用
数据能否入场
validate_raw.py
registry integrity gate
室温值如何选
select_rt.py
写法变化会不会改结果
descriptor_invariance_probe.py
数值版本能否追溯
descriptor_fingerprint.py
Q&A附录｜流程已自动化，但审计工具仍需显式纳入正式运行
16 / 18
Notes: 再看程序边界，当前一键主流程只执行零到四共五个阶段：先计算描述符并形成覆盖率矩阵，再做原始与扣除体系差异后的排序，然后进行半样本稳定性选择、受约束组合搜索，最后只复查排名靠前的组合。数据入口校验、室温测量选择、等价写法探针、数值指纹和注册表完整性闸门虽然已经分别实现，但需要独立运行，主程序不会自动调用。正式运行时必须把研究治理流程和当前一键执行范围分开说明，也要把这些独立工具显式串入操作清单。

## Slide 17
Q5｜证据边界
当前统计证据为什么仍然是探索性的？
越向上，越接近“可以外推到未见体系”的结论
未见体系外推
选择过程不确定性
优胜组合置换复查
线性扣除体系起点后再排序
当前主量｜rank_corr_of_linear_residuals
缺口 2｜真正 LOSO 尚未实现
目前不能宣称可预测一个完全未见的材料体系
缺口 1｜筛选过再检验，乐观程度未完整计入
主检验 p 值偏小；多重比较与选择不确定性未闭环
已有｜Stage 4 只复查排名靠前的组合
按体系置换；单个体系少于 5 个样本时不报告
已有｜先扣除 system 与独立 anion_type 信息
再对 X、Y 的两组线性残差做 Spearman 排序相关
准确叫法：线性残差的排序相关，不是标准 partial Spearman
Q&A附录｜已有检查能减少误判，但还不足以支撑跨体系外推
17 / 18
Notes: 当前证据能减少误判，但仍停留在探索层。底层主量先线性扣除材料体系与额外阴离子类别信息，再对两组残差做排序相关；上面一层的分体系置换只用于排名靠前的组合，而且单个体系少于五个样本时不报告。尚未补齐的是主检验偏小的 p 值、多重比较和筛选过程带来的不确定性，最上层真正把一个体系完全留出的 LOSO 也没有实现。因此现阶段不能把内部稳定性等同于对未见材料体系的预测能力。

## Slide 18
Q6｜行动收束
冗余与空位，下一步怎样验证才够？
先用低成本线索缩小范围，再向上补更强证据
证据强度 ↑
冗余：两个变量是不是一回事？
新数据相关簇
共同 helper + 物理类别
公式 / 确定性变换
精确别名
空位：通道真的可通行吗？
少量 DFT / AIMD
BVS / BVSE / SoftBV 能量
Voronoi / Zeo++ 几何空腔
CIF 占位信息
正式运行前三道门
01
修正主检验 p 值
02
实现相关簇选择
03
补回真正 LOSO
当前实现缺口
无 Zeo++ 自动后端｜BVSE 返回 NaN SoftBV 仍需外部程序
低成本线索不是结论；跨层验证之后，候选才进入材料机制解释
第二代让每个“强相关”都说清：证据来自哪一层，还缺哪一层
Q&A附录｜下一步优先补证据链，而不是继续堆更多候选
18 / 18
Notes: 最后的行动路线不是寻找一个万能判据，而是让证据逐层增强。冗余从精确别名、确定性变换、共同计算来源和物理类别，走到新数据中的相关簇；空位从晶体文件占位、几何空腔、键价或能量筛选，走到少量 DFT 或 AIMD 验证。当前仍缺 Zeo++ 自动后端，BVSE 入口返回空值，SoftBV 需要外部程序；正式运行前还要修正主检验 p 值、实现相关簇选择并补回真正的 LOSO。第二代最重要的价值，是让每一个所谓强相关都能说清证据来自哪一层，以及还缺哪一层。