## Slide 1
强相关描述符筛选｜阶段性汇报
这次要解决的不是“谁的相关系数最高”
找到一个高分描述符不难。
难的是确认它反映的是材料结构，
而不是材料体系、数据记录方式。
目前研究的三个主要问题
① 在 NASICON、硫化物和卤化物中，找到与室温 Na 离子电导率稳定相关的结构量
② 强相关描述符是否真的可跨体系筛选
③ 强相关描述符是否可解释
一个高分描述符，可能混进几种来源
材料体系差异
数据记录方式差异
高相关 ≠ 结构规律
第一轮做了什么、发现问题 → 第二轮怎么逐条解决
01 / 12

## Slide 2
第一轮做了什么
第一轮做了什么，跑完以后发现了什么问题
第一轮流程
数据集（CIF + 电导率记录）
提取结构量 + 已有结果
构造 35 个候选量
重复抽样 200 次看排名
留出一类材料看能否迁移
第一轮让结构量能被批量算和横向比较，做了重复抽样和留出检查，但是目前数据集样本数量太少
跑完以后发现的五个问题
①
②
③
④
⑤
全样本混在一起比
能区分三类的量就会自动跟电导率“强相关”，那是体系身份不是结构规律
测量标准不统一
有的报 total 有的报 bulk，温度、方法、致密度都没记，当成同一种测量在比
候选和评价用同一批数据
35 候选加上 7000 多个组合，全在同一个数据集上选和评，没有独立验证集
描述符名实不符
名字叫“宽松度”，公式可能量的是别的，第一轮没人查这个
空位只靠 CIF 占位
CIF 只记被写出来的位点，没写的不算，混合价无序也看不清
正文｜第一轮跑通了完整流程，也暴露了五个具体问题
02 / 12

## Slide 3
为什么要重做算法
两条线并行，规则先于数据定死
第一轮的五个问题，光加数据解决不了—— 测量标准不统一会跟着新数据一起进来，全样本混比的毛病也会。
起点：第一轮跑通，五个问题显现
搭新数据集这边
把 total / bulk / 晶界分开记
补上测试方法、温度、样品形态、相对密度
一个材料有多条测量时，定死怎么挑室温那条
重建筛选规则这边
所有阈值、判据、不变性检查的标准
都在新数据到来之前冻结
先封版，再进数据
新数据通过检查后进入第二代筛选
如果先看了数据再定阈值，等于用同一批数据既选规则又验规则，相关性必然虚高且无法补救
正文｜规则在数据到来前冻结，是统计纪律不是进度慢
03 / 12

## Slide 4
第二轮逐条回应
第二代怎么解决这五个问题
第一轮的问题
第二代怎么解决
现在能做到哪一步
① 全样本混在一起比
NASICON 整体高、卤化物整体低
能区分三类的量就自动“强相关”
先扣掉每一类体系的平均水平
只比同一类材料内部谁高谁低
再看这个高低和电导率高低是否同向
已实现
致密度、烧结条件没进表
算法替不了
② 测量标准不统一
有的报 total 有的报 bulk
温度方法致密度都没记
新数据表把 total / bulk / 晶界
测试方法、温度、样品形态、相对密度
都分开记；定死怎么挑室温那条
数据表已设计好
室温挑选规则已冻结
体系分类枚举值要人工填
③ 候选评价同批数据
35 候选 + 7000 多个组合
全在同一数据集上选和评
所有阈值和判据在看到数据前冻结
限制组合的物理意义和量纲
不让算法随便拼公式
阈值已冻结
留一体系验证被删了
是必须补的缺口
④ 描述符名实不符
名字叫“宽松度”
公式可能量的是别的
给每个描述符建“身份证”
（公式、单位、来源、是不是别名）
用 7 种等价写法探针查是否变
41 个已登记
7 种等价写法检查已实现
205 处身份字段还是 TODO
⑤ 空位只靠 CIF 占位
CIF 只记被写出来的位点
混合价无序也看不清
分四层：几何空腔 → 键价能量
→ DFT 静态 → AIMD 动态
低成本找候选，高成本验证
第一层有旧数据未接后端
第二层缺 BVSE 可执行文件
三四层要外部算力
正文｜这些是“打算怎么做和做到哪一步”，不是“已经跑出结果”
04 / 12

## Slide 5
第二轮组合方式
第二代怎样组合描述符
第一轮是“先穷举再挑高分”，第二代是“先按材料意义限制，再组合”。
维度
第一轮
第二代
怎么搭
列出 7000 多个公式
加减乘除任意组合，按分数挑
先按材料意义把描述符分成几组
每组挑一个代表，只允许有物理意义的组合
举个例子
“畸变 × 最长键长 ÷ 目标键长”
能算但材料上说不清为什么这么乘
局域配位配网络配骨架，每类挑一个
看加、乘、除是否说得通
量纲
不管，只看分数
检查：长度加长度可以
长度加无量纲数不行
结果
容易拼出“高分但材料上
解释不通”的公式
组合空间小很多
每个组合都有材料解释
还没完全解决：
“试多了撞巧合”的问题仍在，统计上自动去重和嵌套外推验证还没做。
第二代在新数据上目前零结果。
正文｜先按材料意义限制，再组合；每个留下的组合都有材料解释
05 / 12

## Slide 6
目前状态
目前能说到哪一步
框架建起来了，一部分规则在看新数据前冻结了，但统计闭环还有几个必须补的口子。
已经能做
41 个描述符的计算入口
38 个进入搜索，3 个排除
（1 个别名、2 个永久不可用）
扣掉体系差异后的主排序指标
反复换一半样本看候选
能不能留下
受约束的二/三描述符
组合搜索
组合的分体系小样本检查
正在补
205 处身份字段没查完
（41 个描述符里）
留一体系验证被删了
必须补回，是谈“跨体系外推”的前提
主检验 p 值现在偏小
自由度没按控制列数扣
规则已冻结但代码还没改
统计相关簇自动去重没实现
阈值定了但没代码用
还不能说
第二代在新数据上
没有任何最终结果
不能说“已经复现
第一代的 0.597”
不能说“能预测一个
完全没见过的体系”
哪怕最后没有任何描述符通过
也如实报告，不回头调规则
正文｜区分已经能做、正在补、还不能说的结论
06 / 12

## Slide 7
问答附录 Q1
103 条还是 84 条？A2 和 NaNa 为什么不能跨代对应？
第一轮正式数据是 103 条记录、103 个 CIF
103 条（正式记录）
Excel 文件名仍叫 _107.xlsx
删了 4 个含 Li 结构后实际 103 行
文件名没跟着改，但数据是 103
84 条（历史缓存，不能替代）
第二代目录里的 naconductor_raw.csv
是历史输入缓存
不能拿来替代第一轮的 103 条正式记录
历史七类分布：NASICON 30、硫化物 41、卤化物 13、氢化物/硼氢化物 14、β-Al₂O₃ 2、反钙钛矿 2、氧化物 1。第二代新研究锁定前三类。
两代 A2 / NaNa：名字像，公式单位聚合都不同
量
第一代
第二代
A2
全结构最长 Na-X 键长
÷（有效 Na 半径 + 有效阴离子半径），无量纲
a2_max_dist：每个 Na 位点最长键长的均值
单位 Å，无目标键长分母，非全结构最大值
NaNa
整批样本做百分位秩
换一批材料同结构的值会变
单结构上的另一套近似公式
不是同一个量
第一代 A2 的历史相关系数 0.597 不能直接算到第二代头上；代码里“已知 Spearman 0.597”的注释是错误沿用，要改。
Q&A 附录｜区分正式主数据和目录缓存；同名量跨代不对应
07 / 12

## Slide 8
问答附录 Q2
0.793 是什么？主程序执行到哪？
0.793 是第一代模型预测性能，不是“A2×NaNa 组合描述符的相关系数”
0.793
第一代 ExtraTrees 模型的
交叉验证 Spearman
（A2 + NaNa + SoftBV + Zeo++）
0.755
仅 A2 + NaNa 的历史值
（不是 0.793）
正文不把 0.793
当组合描述符结果用
是模型预测性能，不是描述符相关
run_pipeline.py 当前执行到 Stage 4
Stage 0
算描述符
CIF → 结构量
Stage 1
原始相关 + 扣体系
差异相关
Stage 2
半样本稳定性
+ 物理类别代表
Stage 3
受约束组合搜索
二/三描述符
Stage 4
靠前组合的
探索性验证
主程序到此为止。以下工具已实现但不是主程序自动调的：
数据校验 ｜ 室温选择 ｜ 等价写法探针 ｜ 数值指纹 ｜ 注册表闸门
可以画“完整研究治理流程”，但要和“一键能跑的主程序”分开说。
Q&A 附录｜区分模型性能与描述符相关；区分主程序与独立审计工具
08 / 12

## Slide 9
问答附录 Q3
为什么统计证据仍是探索性的？
当前检查能减少误判，但没覆盖两件事——所以结果标为 exploratory，不能当定论。
① 选择不确定性没覆盖
整个选择过程试了多少候选，
没有体现在显著性里。
35 候选 + 7000 多个组合在全样本上
选和评，试多了必然撞上巧合，
但当前 p 值没按这个校正。
② 外推未覆盖
完全没见过的体系能不能预测，
当前检查回答不了。
扣体系差异只比同类内部高低，
不等于证明能预测新体系。
跨体系外推是独立的更强要求。
关键缺口：留一体系验证被删了
这是能谈“跨体系外推”的前提，必须补回；补齐之前第二代结果不进论文结论。
同时还有：主检验 p 值的计算方式、统计相关簇自动去重
结论：所有结果标为 exploratory，不能当定论。
哪怕最后没有任何描述符通过，也如实报告，不回头调规则。
Q&A 附录｜选择不确定性和外推未覆盖，留一体系验证是关键缺口
09 / 12

## Slide 10
问答附录 Q4
冗余能识别到什么程度？空位探针证明了什么？
冗余识别：从强到弱四层
① 精确别名
两个入口调同一函数
→ 能直接排除
精确别名
② 共用底层计算
16 个描述符共用 Na-X 壳层规则
能标记同源风险，不能断言数值重复
同源计算
③ 同数学形式不同中心
Na 侧畸变 vs 骨架侧畸变
是同类量，不是别名
同类量
④ 数据相关
新数据上取值高度相关
自动去重没实现，要等数据到位
相关
能说“哪里可能重复”
不能说“最终候选已经完全去重”
occupancy_split 空位探针
操作：满占非 Na 位点拆成两个各 0.5 占位 的同种元素位点——同一晶体，CIF 写法不同。
证明了什么
部分描述符会受等价 CIF 占位
写法影响：
多面体畸变、平均键长、
Na 浓度、部分占位比例
→ 部分描述符对 CIF 写法敏感
没证明什么
Na 空位的实验真值
CIF 没报告的潜在 Na 位点
热平衡空位
pymatgen 识别真实 Na 空位准确率
→ 不能说“已实证 pymatgen 找空位不准”
Q&A 附录｜冗余从别名到数据相关四层；探针证明 CIF 写法敏感，不等于测了空位准确率
10 / 12

## Slide 11
问答附录 Q5
低成本空位方案缺在哪？“扣体系差异”准确指什么？
空位分层：几何 → 键价 → DFT → AIMD
低成本找候选，高成本验证。能设计，但不能说已经在二代跑通。
第一层：几何空腔（Zeo++，不用 Na 坐标）
旧 103 条有预计算列，但二代没接 Zeo++ 可执行后端
二代 D' 族间隙点用 SciPy Voronoi 近似，不等于 Zeo++
第二层：键价能量（BVSE，不用 Na 坐标）
SoftBV 批处理脚本在仓库里，但要外部 softBV.x
二代注册的 BVSE 能垒入口当前永远返回空值
第三层：DFT 静态
要外部算力
第四层：AIMD 动态
要外部算力
“几何候选 → 键价筛选 → 少量 DFT/AIMD 验证”
这条分层路线能设计，但不能说已经在二代跑通
“扣体系差异”准确指什么
主量：rank_corr_of_linear_residuals
它做什么
① 体系类别转成分组控制
② 只保留体系之外还能提供独立
信息的阴离子对比列
③ 分别从描述符 X 和电导率 Y 里
扣除控制能线性解释的部分
④ 对剩余量算 Spearman
它不是什么
不是先排名再扣控制的
标准 partial Spearman
叫“线性残差的秩相关”
它不能自动扣：
致密度、烧结条件、测试方法
Q&A 附录｜分层空位各层当前状态；主量是线性残差秩相关不是标准 partial Spearman
11 / 12

## Slide 12
问答附录 Q6
下一步怎样验证才够
冗余和空位都要从低成本线索逐层走向更强证据，同时补三道门。
冗余验证：逐层走向更强证据
精确别名 → 共用底层计算
→ 同数学形式不同中心
→ 新数据上取值高度相关（待做）
最后一步要等数据到位做相关簇分析
空位验证：逐层走向更强证据
几何空腔 → 键价能量
→ DFT 静态 → AIMD 动态
低成本找候选，高成本验证
前两层当前缺后端，三四层要外部算力
同时补三道门
门一：主检验 p 值
现在偏小，自由度没按
控制列数扣
规则已冻结，代码还没改
门二：相关簇自动去重
阈值定了
但没代码用
要等数据到位实现
门三：留一体系验证
被删了，必须补回
是谈“跨体系外推”的前提
最关键的缺口
这三道补齐之前，第二代结果不进论文结论
Q&A 附录｜分层证据 + 三道门；补齐前结果不进结论
12 / 12